І. Технічні характеристики обладнання і вимоги до зразків для низько-температурних досліджень:

1.Електрофізичні вимірювання:

1.1.Вимірювання електропровідності (метали і напівпровідники) 2-х зондовим методом:

1.1.1. діапазон вимірюваних опорів: 1-106 Ом;

1.1.2. температурний інтервал: 4,2-420 К;

1.1.3. автоматизовані вимірювання на базі КАМАК-ІВМ РС, 300-1000 точок на діапазон;

1.1.4. розмір зразків: (1-2)*(1-2)*(6-8) мм, бажане і необхідне співвідношення ширина (висота) до довжини: a/b=1/(4-6);

1.1.5. контакти - омічні, паяні або осаджені, забезпечення механічної міцності та стійкості до перепаду температури;

1.1.6. монтаж зразків - кріплення (наклеювання) зразка і контактів на діелектричну підкладку (ситал) розміром 8*10 мм;

1.1.7. консультації з приготування зразків до вимірювань.

Відповідальний за вимірювання - ст.н.с. Кужель Б.С.

1.2. Експрес вимірювання електропровідності (те саме, що п.1.1.), 20 точок на діапазон: 4,2-80 К.

Відповідальний - інженер I кат. Перейма З.І.

1.3.  Вимірювання термо-е.р.с.:

1.3.1. вимірювання коефіцієнта термо-е.р.с. методом прямого вимірювання Ех;

1.3.2. температурний інтервал: 4,2-420 К;

1.3.3. діапазон вимірювання напруг:  від 0,2 мкВ;

1.3.4. автоматичні вимірювання на базі КАМАК-ІВМ РС, 300-1000 точок на діапазон;

1.3.5. розмір зразків:  див. п.1.1.4;

Відповідальний за вимірювання - ст.н.с. Кужель Б.С.

2. Оптичні дослідження широкозонних матеріалів:

2.1.   дослідження спектрів поглинання в діапазоні: 200-850 нм;

2.2.   температура вимірювань:  4,2 К- 400 К;

2.3.  метод вимірювань - автоматизоване двохпроменеве пропускання на базі СПЕКОРД М-40 – ІВМ РС або вимірювання в ручному режимі на базі монохроматора ЗМР-3;

2.4.   лінійній розмір зразків: (0,1-1)*(8-12) мм;

Відповідальні за вимірювання - інж. ІІ кат. Лубочкова Г.О., зав.лаб. Васьків А.П., інж. І кат. Рудик В.П.

- Люмінесцентні дослідження широкозонних об’єктів:

  - дослідження термостимульованої люмінесценції в діапазоні температур: 4,2-350 К на базі ІВМ-РС;

  - дослідження спектрів збудження та люмінесценції в діапазоні: 200-800 нм (монохроматор МДР-12, СФ-46).

Відповідальні за вимірювання - інж. І кат. Панасюк М.Р, м. в/н Цибульський В.С.;

3.4. дослідження спектрів люмінесценції в діапазоні: 350-1000 нм (монохроматор МДР-23, дисперсія - 13 Å/мм);

3.5. метод дослідження – автоматизована ІВМ-система на базі комплексу СДЛ-2;

3.6. температура вимірювань: 4,2 - 400 К;

3.7. зразки: (8-12)*(8-12) мм

Відповідальний за вимірювання - інж. І кат. Бурак П.С.

4. Дослідження фотоелектричних властивостей та струмів термічної деполяризації широкозонних матеріалів:

4.1. температура вимірювань: 4,2-350 К;

4.2. спектральний діапазон: 200-600 нм з нормуванням потоку енергії;

4.3. метод вимірювання на базі автоматизованого комплексу МДР-4 – ІВМ РС;

4.4. діапазон вимірних струмів: 10-7-10-14 А;

4.5. зразки у формі паралелепіпеда: від 2*4*8, 4*4*8 до 4*4*10 мм;

4.6. контакти термо- і механічно стійкі, спосіб нанесення контактів - напилення Cu, Ag, Au або аквадагу в залежності від типу зразків;

4.7.  опір зразків: 106-1014 Ом;

Відповідальні за вимірювання - інж. І кат. Панасюк М.Р., ст. лаб. Лень Н.В.

5.  Дослідження парамагнітних центрів методом електронного парамагнітного резонансу при кімнатних температурах і при температурах рідкого азоту:

Відповідальний за вимірювання - інж. ІІ кат. Усатенко Ю.М.

ІІ. Технічні характеристики складного наукового і технологічного обладнання та вимоги до зразків:

- Напилення тонких плівок

  - напилення діелектричних і напівпровідникових тонких плівок за допомогою установки ВЧ - магнетронного розпилення УРМ-3:

    - лінійні розміри зразків: (1-20)*(5-50)*(5-50) мм;

    - підігрів підкладки: 293-873 К;

    - напилення в атмосфері робочих газів: Ar, N2;

    - мішень діаметром 8,3 см, виготовлена з пресованого порошку напилюваного матеріалу;

  - напилення металічних плівок за допомогою вакуумного універсального поста ВУП - 5М;

а) електронне розпилення;

    - лінійні розміри зразків: (1-20)*(5-50)*(5-50) мм;

2.2.2. підігрів підкладок діаметром до 25 мм з контролем температури в діапазоні: 323-573 К;

    - розпилювана речовина.

б) термічне випаровування (те ж що в п. 2.2.1.-2.2.3.);

  - випаровування вугілля з використанням ВУП-5М (те ж, що в п. 2.1.1.);

  - підігрів зразків до Т=1373 К за допомогою пристрою на базі ВУП - 5М, dзр≤25 мм;

  - іонна обробка зразків на базі ВУП - 5М;

    - лінійні розміри зразків: (1-4)*(5-25)*(5-25) мм;

Відповідальний за проведення технологічних операцій – зав. лаб. Турко Б.І.

- Скануюча електронна мікроскопія та рентгенівський мікроаналіз на базі растрового електронного мікроскопа - мікроаналізатора РЕММА-102-02:

  - спостереження поверхонь у вторинних (ВЕ) та пружно-відбитих електронах (ПВЕ):

    - роздільна здатність в режимі ВЕ, нм: 			не більше 5,0

    - діапазон зміни збільшення, кратність:			10 - 300000

    - діапазон зміни прискорюючих напруг,  кВ:		 0,2 - 40

  - якісний та кількісний мікроаналіз спектрометрами хвильової та енергетичної дисперсії:

    - діапазон аналізованих елементів:				від  5B до 92U

    - роздільна здатність ∆λ/λ кристал-дифракційного

спектрометра на лінії Cu Kα, не більше:		  	  5,5 * 10-3

    - роздільна здатність енергодисперсійного

рентгенівського мікроаналізу на лінії

Mn Kα, еВ, не більше:                                                         143

  - тиск у колоні, мПа, не більше: 	              				1,33

  - розмір зразка, мм, не більше:    					Ø 100*18

  - відповідальний за вимірювання - м.н.с. Серкіз Р.Я.

- Дослідження катодолюмінесценції при кімнатній температурі:

  - електронна гармата, підігрівні та пряморозжарювальні катоди;

  - Езб.=1-8 кеВ;

  - кількість зразків при одній закладці - 4 шт.;

  - dзр.=15 мм;

Відповідальні за вимірювання - інж. І кат. Панасюк, зав. лаб. Турко Б.І.

- Атомно-силова та скануюча тунельна мікроскопія на базі скануючого зондового мікроскопа – Solver P47 PRO:

  - отримання топології (морфології) поверхні зразка у контактному та напівконтактному режимах роботи АСМ:

    - роздільна здатність, нм: 					10

      - максимальні розміри скануючих ділянок, мкм:	100*100*2

(1,5*1,5*0,1)

    - максимальний розмір зображення, пікселі:		 1024*1024

    - аналіз поверхні з допомогою латеральних сил, фазового контрасту, різницевих сигналів тощо;

    - обмеження перепаду висоти у ділянці дослідження

зразка з допомогою АСМ, мкм:				~2

  - дослідження морфології поверхні при безконтактному режимі;

  - дослідження локальних електричних та магнітних властивостей зразків:

    - роздільна здатність, нм:					~50

    - діапазон робочих напруг, В:		  			-10 - +10

    - діапазон сили струму, нА:					0,01-10

    - отримання локальної ВАХ;

  - дослідження морфології поверхні методом скануючої тунельної мікроскопії:

    - роздільна здатність, нм: 					~ 0,1

    - тунельний струм, пА:						0,5-50000

    - висока провідність зразка для досліджень з допомогою СТМ;

  - контактна силова та електрична літографія;

  - розмір зразка, мм, не більше:    					20*20*10

  - вага зразка, г, не більше:						100

Відповідальні за вимірювання – зав. лаб. Партика М.В., зав. лаб. Кулик Б.Я.